[bookmark: _GoBack]HRS-150S型
数显洛氏硬度计
 [image: ]
一、设备概述
HRS-150S数显洛氏硬度计采用全新的高分辨率彩色触摸屏和触摸按键，高亮度显示，具备中、英、法、德等十二种语言界面，简单易懂。设备具有良好的可靠性、可操作性和直观性，是集机电于一体的高新技术产品。可显示和设置当前测试标尺、试验力、测试压头、保荷时间、硬度转换值、压头类型等，其主要功能如下：洛氏硬度标尺的选择；各硬度标尺之间的换算；显示屏背光可调、；历史数据；系统设置等，共11个数据文件夹，任意文件数据可选删除、打印输出；硬度测试结果实时保存，自动计算最大、最小、平均值；操作界面直观清晰，使用方便。
二、应用及范围：
测定黑色金属、有色金属 、非金属材料的洛氏硬度；
应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。
三、产品特点和优势
1. 自动加载、卸载，自动计算HRA 等15 种洛氏硬度。
2. 集成数据处理与显示双核32 位ARM 处理器。
3. 设备集成触摸屏与触摸按键双控制，适应复杂的工况：触摸屏采用彩色液晶大屏显示，人机交互界面简洁友好；摒弃了传统机械按键带来的安全隐患以及应用局限。
4. 通过电机精确控制试验力的加载、保荷和卸荷，消除人为误差。
5. 系统集成ASTM-E140-12be、ISO-18265-2013、GB/T1172三种硬度转换标准，自动进行硬度转换，不需要再浪费时间去查询繁琐的硬度对照表。
6. 系统内置单点、多计模式， 提供 200组单点数据存储及100组多点数据存储。并且多点模式提供硬度分布曲线数据分析功能，自动计算最大值、最小值、平均值，便于用户分析试验数据 。
7. 操作系统可设置简体中文、繁体中文、英文、法语、德文、俄语、葡萄牙语、西班牙语、韩语、日语、意大利语、泰语十二种语言。
8. 可分别独立修正15种测量标尺。
9. 预试验力加载自动抱死系统。加载预试验力到达98.07N（10kgf）时系统自动锁死升降丝杠防止预加载试验力过冲。
四、主要技术参数
	项目
	参数

	洛氏标尺
	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV

	初试验力
	98.07N（10kgf）

	总试验力
	588.4N（60kgf）980.7N（100kgf）1471N（150kgf)

	保荷时间
	0-60S可调

	显示屏
	触摸屏

	硬度值分辨率
	0.1HR

	试验力加载方式
	自动加载、保荷、卸载

	硬度值转换
	HRA、HRB、HRC、HRE、HRF、HRG、HRK、HRH、HR15T、HR30T、HR45T、HR15N、HR30N、HR45N、HV0.1、HV1、HV5、HV10、HV15、HV30、HV50、HBS2、HBS10、HBS30、HBW、HK0.5、HK1、HLD、HS、Mpa

	转换标准
	ASTM-E140-12be、ISO-18265-2013、GB/T1172

	语言种类
	简体中文、繁体中文、英文、法语、德文、俄语、葡萄牙语、西班牙语、韩语、日语、意大利语、泰语

	仪器修正范围
	-10.0HR～+10.0HR；步进值01.HR

	数据处理
	提供200组单个数据存储功能和100组分组数据储存功能，并能提供单个数据查看和数据分析功能

	打印配置
	内置打印机

	试件最大高度
	170mm

	压痕中心至机壁距离
	118mm

	工作环境
	温度 5℃- 40℃，湿度 30-90%

	工作电压
	220V  50HZ

	外形尺寸
	500×225×660（mm）

	净重
	68公斤

	执行标准
	GB/T230.2,JJS Z2245，EN-ISO6508，ASTME-18


五、随机配置
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	硬度计主机
	台
	1
	

	2
	产品说明书
	份
	1
	

	3
	产品合格证
	份
	1
	

	4
	顾客满意度调查表
	份
	1
	

	5
	装箱单
	份
	1
	

	6
	大平台
	个
	1
	

	7
	小平台
	个
	1
	

	8
	V型工作台
	个
	1
	

	9
	金刚石压头
	个
	1
	

	10
	球形压头
	个
	1
	

	11
	洛氏标准硬度块
	块
	5
	

	12
	一字螺丝刀
	个
	2
	大小各1个

	
	电源线
	根
	1
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