
HB-3000型布氏硬度计
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概述

金属布氏硬度试验是用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定试验力压入被试材料表面，按规定保持时间后，卸除试验力，测量试样表面的压痕直径，以计算出布氏硬度；

例如：206HBW10/3000/10,当用硬质合金球直径10mm，在29.42KN（3000kgf）试验力下保持10秒测定硬度为206时，其布氏硬度以符号HBW表示，以此类推。

适用范围

本硬度计为台式硬度计，适用于退火及正火处理后的工件、铸造零件、有色金属及较软的各种零部件或未经淬火的钢件等的布氏硬度。主要用于计量、金属冶金、化工、机械制造、工业及大专院校科研单位。其特点是噪音小、结构合理、稳定可靠、外形美观、操作方便。

测定布氏硬度范围为8~650HBW；

硬质合金球：适用于测量8~650HBW的工件。

本机执行标准为：GB/T231.2-2002《金属布氏硬度试验第二部分：硬度计的检验与校准》 、《国家计量检定规程》JJG150-2005。

主要性能及参数

试验力级数：1.839/2.452/7.355/9.807/29.42千牛

（187.5/250/750/1000/3000）

 硬质合金球直径：2.5/5/10mm

试验力保持时间：5-99s

最大工作高度：230 mm

压头中心至机壁之间距离：125mm

电源：AC220V   0.3A   50Hz

硬度计外形尺寸（长×宽×高）：560×210×910（mm）

硬度计净重：200kg

标准配置：

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	布氏硬度计
	台
	1
	HB-3000B

	2
	大平工作台
	个
	1
	

	3
	V型工作台
	个
	1
	

	4
	吊架
	个
	5
	

	5
	砝码
	个
	5
	500公斤

	6
	砝码
	个
	1
	250公斤

	7
	砝码
	个
	1
	62.5公斤

	8
	压头
	个
	1
	Φ2.5mm

	9
	压头
	个
	1
	Φ5mm

	10
	压头
	个
	1
	Φ10mm

	11
	硬质合金球
	粒
	1
	Φ2.5mm

	12
	硬质合金球
	粒
	1
	Φ5mm

	13
	硬质合金球
	粒
	1
	Φ10mm

	14
	布氏标准硬度块
	块
	1
	100±25HBW

	15
	布氏标准硬度块
	块
	1
	200±50HBW

	16
	读数镜
	架
	1
	JC-10

	17
	熔断器
	个
	1
	

	18
	螺丝刀
	把
	1
	



